建筑外墙涂料的材料选用及施工

作者：刘虔声

河北天恩装饰工程股份有限公司　河北石家庄　050061

摘　要：建筑外墙涂料工程是建筑工程装饰分部的一个分项工程，是最后一道工序。涂料在桶中只是半成品，只有用正确的涂装方法将其涂施到装饰部位，才形成成品、优良品及精品工程。所以必须重视涂料的施工技术管理。本文阐述了建筑外墙涂料的种类和特点，最后对建筑外墙涂料的施工方法及主要事项进行了论述，从而为建筑外墙涂料的材料选用及施工提供了理论依据。

关键词：建筑外墙；涂料材料；选用；施工

外墙涂料，是用于涂刷建筑外立面的，所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射，要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能，要求有自涤性。漆膜要硬而平整，脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能；而内墙涂料却不具备抗晒功能，所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。外墙涂料由高弹性硅丙烯酸乳液、钛白粉助剂等制成。外墙涂料除了具有常规高级外墙乳胶漆的高性能之外，更具有极好的弹性故能赋予涂层的连续性装饰性和防水功能。由于采用了新技术，故涂层具有卓越的抗沾污性，呼吸能力和附着力。

一、关于建筑外墙涂料的种类和特点分析

1.外墙涂料的种类很多，可以分为强力抗酸碱外墙涂料、有机硅自洁抗水外墙涂料、钢化防水腻子粉、纯丙烯酸弹性外墙涂料、有机硅自洁弹性外墙涂料、高级丙烯酸外墙涂料、氟碳涂料、瓷砖专用底漆、瓷砖面漆、高耐候憎水面漆、环保外墙乳胶漆、丙烯酸油性面漆、外墙油霸、金属漆、内外墙多功能涂料等。

2.涂料的特点，第一凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。包括水溶性涂料和乳液型涂料（即合成树脂乳液涂料）两种。乳液型建筑涂料即俗称的乳胶漆。第二溶剂型外墙涂料是以高分子合成树脂为主要成膜物质，有机溶剂为稀释剂，加入一定量的颜填料和助剂，经混合、分散、研磨制成的一种挥发性涂料。常用的溶剂型外墙涂料有丙烯酸和丙烯酸）聚氨酯溶剂型涂料。二、关于建筑外墙涂料性能要求

1.装饰性好：要求外墙涂料色彩丰富且保色性优良，能较长时间保持原有的装饰性能。

2.耐候性好：外墙涂料，因涂层暴露于大气中，要经受风吹、日晒、盐雾腐蚀、雨淋、冷热变化等作用，在这些外界自然环境的长期反复作用下，涂层易发生开裂、粉化、剥落、变色等现象，使涂层失去原有的装饰保护功能。因此，要求外墙在规定的使用年限内，涂层应不发生上述破坏现象。

3.耐沾污性好：由于我国不同地区环境条件差异较大，对于一些重工业、矿业发达的城市，由于大气中灰尘及其他悬浮物质较多，会使易沾污涂层失去原有的装饰效果，从而影响建筑物外貌。因此，外墙涂料应具有较好的耐沾污性，使涂层不易被污染或污染后容易清洗掉。

4.耐水性好：外墙涂料饰面暴露在大气中，会经常受到雨水的冲刷。因此，外墙涂料涂层应具有较好的耐水性。

5.耐霉变性好：外墙涂料饰面在潮湿环境中易长霉。因此，要求涂膜抑制霉菌和藻类繁殖生长。另外，根据设计功能要求不同，对外墙涂料也提出了更高要求：如在各种外墙外保温系统涂层应用，要求外墙涂层具有较好的弹性延伸率，以更好地适应由于基层的变形而出现面层开裂，对基层的细小裂缝具有遮盖作用；对于防铝塑板装饰效果的外墙涂料还应具有更好金属质感、超长的户外耐久性等。

三、关于建筑外墙涂料的施工方法分析

1，基层的基本要求。基层含水率应符合施工规范要求，一般水性涂料含水率<10%，溶剂型涂料<8%。根据经验水泥砂浆夏天养护一般14天，冬天 28天基本达到要求，否则会出现发花、脱落等弊病。基层必须平整、结实、无脱皮、无粉化、无空鼓、无油污、无浮灰，基层表面上的灰尘、污垢和砂浆流痕应清除干净。基层 PH>10或泛碱发花时，应使用 5%草酸水溶液刷洗，再用清水冲洗干净，干燥后，使用抗碱封底材料进行封底。

2.基层处理。不论是薄质还是厚质的外墙涂料，特别是水性外墙涂料，一般均需进行封底处理。封底漆的作用：封闭墙面的碱性；提高面涂料与墙面的附着力；避免因墙体过于干燥而大量吸收涂料，并保证吸料量相当；增强基层材料的强度。基层使用的腻子应当坚实牢固，不得粉化，起砂、疏松和开裂，腻子干燥后打磨平整光滑并清理干净。对于吸水率较大的基层应使用封底进行涂施处理。应使用具有良好的粘结强度和具有耐水性能的腻子。基层的封底处理应选用涂料配套的封底材料封底。基层PＨ＞10

文献标识码：A

时，应选用抗碱性封底材料封底。

- 施工要求。施涂前，应将基层的缺棱掉角处，用 1：3水泥砂浆修补，麻面和缝隙处应用腻子填补齐平。外墙涂装不宜大面积批刮腻子，建议对抹灰层进行细拉毛，然后涂刷底漆、面漆即可。如确需批刮腻子，建议使用聚合物水泥腻子，切不可使用普通低强度的内墙腻子，包括建筑胶水加水泥类腻子，且腻子层不宜太厚。要求墙面基层不可太粗糙，太粗糙会影响装饰质量；但也不能太光滑，太光滑会降低涂料附着力。外墙面大面积涂装应根据设计要求划格处理，涂装施工应自上而下进行，这样可以避免涂装时可能发生的涂料液滴沾污下层已涂刷完毕的墙面，保持涂装饰面的均匀、整洁。

- 复层涂料的施工。复层外墙涂料也称凹凸花纹涂料或浮雕喷塑涂料，现在流行颗粒小而均匀，稍有凹凸感的外墙涂料，也称桔皮状外墙涂料。复层涂料不要求底层非常平整，对于粗拉毛墙面选用复层涂料较为合理。对于缺棱掉角等有明显缺陷的应用聚合物水泥腻子修补后方能进行涂装。需涂刷底涂，因为底层涂料不仅可以封闭墙面的碱性，调整底层的渗透性，而且可以增加主涂层的附着力，所以不可漏刷或不刷。

- 主涂层的施工：主涂层也称骨料。如果属于反应固化型的应随配随用，不可久存，且配料要由专人负责，保证配料准确。主涂层涂料施工时一般采用机械喷涂，所以施工前应进行试喷，同时对涂料劲度、喷枪种类、枪嘴直径、枪口气压、喷枪与墙面的距离和角度等都要进行适当的调节。应先喷涂样板，经检查合格后方可大面积施工。阴阳角分隔线处应加以遮挡，喷枪的行走路线可上下或左右进行，不均匀处可补喷，以保证均匀。主涂层喷涂完毕后根据要求可以用塑料辊或橡皮辊蘸煤油等溶剂进行滚压，每辊交接处不要出现明显接痕。桔皮状外墙涂料工程也有采用诸如厚质触变型乳胶漆施工方法来施工的，类似装饰砂浆。选用不同花样的辊筒，创造出各种各样的造型。这类涂料在施工中的手法很关键，如每次蘸料的多少、用力的大小等都会影响花纹的造型，因此施工人员要反复的试辊，在掌握要领后，方可进行大面积施工。

- 罩面涂层：在主涂层表面一般罩两道面涂，面涂选用溶剂型外墙涂料或合成树脂乳液外墙涂料乳胶漆。罩面涂层的施工和薄层外墙涂料的施工相同。

四、关于涂料外墙施工主要事项

- 涂料对基面的要求，第一外墙抹灰应分层进行，水泥沙浆配比应符合施工要求。第二檐口、窗台、阳台底版、空调板等悬挑构件底部必须做好鹰嘴、滴水线；女儿墙顶部等部位抹灰泛水应向内侧倾斜。第三基底表面PH值小于 10，含水率小于10%，抹灰干燥期在28天后为宜。在不可避免的穿墙脚手架和临时管线留下的洞口处，应在涂料施工前，采用快硬砼或聚合物砂浆修补，修补处宜低于大墙面 5-10mm左右。

- 涂料施工前对环境和气候的要求。第一环境要求，有施工部位必须是全面完工，不会有任何单位在此施工。在外墙的设备、下水管、栏杆、靠涂料边的门窗等，都必须有保护纸包装严实（完工后由施工人员清理撤出）。外墙窗防水胶在涂料施工结束后再施工。第二气候要求气温在5℃以上；所有施工作业必须在没有下雨的天气中进行；基面没有结露；湿度不能超过 80%。

建筑涂装作为一个完整的产品能够为客户带来价值，相对于完整的产品来说外墙涂料和腻子都是半成品，它们都需要再加工（即涂装施工）才能成为成品，因此合理的选用涂装材料和正确的涂装施工方法是构成建筑涂装的不可缺少的因素，二者缺一不可。只有这样才能有建筑涂装业的发展与繁荣。

参考文献：

[1]石清辉.外墙涂料应用的探讨 [J].城市建筑 2006.32（16）：145-146.

[2]张晓杰 .建筑装饰涂料的选择及其质量通病的防治 [J].山西建筑，2004，30（4）：47-48.

[3]住建邵合成树脂乳液外墙涂料（GB/T97752008）.